国标法兰尺寸表 1.0MPa-2.5MPa

凸面平焊钢制管法兰 PN 1.0MPa(10bar) MM 公称 通径 DN; 管子 外径 A; 连接尺寸; 密封尺寸; 法兰 厚度 C; 法兰 内径 B; 法兰 理论 重量 kg. 法兰管径 D 系列1/系列2; 螺栓孔中心圆直径 K; 螺栓孔直径 L 系列1/系列2; 螺栓、螺柱; d; f. 数量 n; 螺纹Th. 系列1/系列2. 10; 14; 90; 60; 14; 4; M12; 40; 2; 12; 15; 0.46. 15; 18; 95; 65; 14; 4; M12; 45; 2; 12; 19; 0.51. 20; 25; 105; 75; 14; 4; M12; 55; 2; 14; 26; 0.75. 25; 32; 115; 85; 14; 4; M12; 65; 2; 14; 33; 0.89. 32; 38; 140/135; 100; 18; 4; M16; 78; 2; 16; 39; 1.40. 40; 45; 150/145; 110; 18; 4; M16; 85; 3; 18; 46; 1.71. 50; 57; 165/160; 125; 18; 4; M16; 100; 3; 18; 59; 2.09. 65; 73; 185/180; 145; 18; 4; M16; 120; 3; 20; 75; 2.84. 80; 89; 200/195; 160; 18; 4; M16; 135; 3; 20; 91; 3.24. 100; 108; 220/215; 180; 18; 8; M16; 155; 3; 22; 110; 4.01. 125; 133; 250/245; 210; 18; 8; M16; 185; 3; 24; 135; 5.40. 150; 159; 285/280; 240; 23; 8; M20; 210; 3; 24; 161; 6.67. 175; 194; 310; 270; 23; 8; M20; 240; 3; 24; 196; 7.44. 200; 219; 340/335; 295; 23; 8; M20; 265; 3; 24; 222; 8.24. 225; 245; 365; 325; 23; 8; M20; 295; 3; 24; 248; 9.30. 250; 273; 395/390; 350; 23; 12; M20; 320; 3; 26; 276; 10.70. 300; 325; 445/440; 400; 23; 12; M20; 368; 4; 28; 328; 12.90. 350; 377; 505/500; 460; 23; 16; M20; 428; 4; 28; 380; 16.90. 400; 426; 565; 515; 26/25; 16; M24/M22; 482; 4; 30; 430; 21.80. 450; 480; 615; 565; 26/25; 20; M24/M22; 532; 4; 30; 484; 24.40. 500; 530; 670; 620; 26/25; 20; M24/M22; 585; 4; 32; 534; 27.70. 600; 630; 780; 725; 30; 20; M27; 685; 5; 36; 634; 39.40. 700; 720; 895; 840; 30; 24; M27; 800; 5; 36; 715; 53. 800; 820; 1015/1010; 950; 34; 24; M30; 905; 5; 38; 817; 67. 900; 920; 1115/1110; 1050; 34; 28; M30; 1005; 5; 38; 918; 76参考. 1000; 1020; 1230/1220; 1160; 36/34; 28; M30/M33; 1115; 5; 38; 1020; 90参考. 1100; 1120; 1340; 1270; 36; 28; M33; 1222; 5; 40; 125参考. 1200; 1220; 1455/1450; 1380; 39/41; 32; M36; 1325; 5; 44; 1223; 143参考. 凸面平焊钢制管法兰 PN 1.6MPa(16bar) MM 公称 通径 DN; 管子 外径 A; 连接尺寸; 密封尺寸; 法兰 厚度 C; 法兰 内径 B; 法兰 理论 重量 kg. 法兰管径 D 系列1/系列2; 螺栓孔中心圆直径 K; 螺栓孔直径 L 系列1/系列2; 螺栓、螺柱; d; f. 数量 n; 螺纹Th. 系列1/系列2. 10; 14; 90; 60; 14; 4; M12; 40; 2; 14; 15; 0.55. 15; 18; 95; 65; 14; 4; M12; 45; 2; 14; 19; 0.71. 20; 25; 105; 75; 14; 4; M12; 55; 2; 16; 26; 0.87. 25; 32; 115; 85; 14; 4; M12; 65; 2; 18; 33; 1.18. 32; 38; 140/135; 100; 18; 4; M16; 78; 2; 18; 39; 1.60. 40; 45; 150/145; 110; 18; 4; M16; 85; 3; 20; 46; 2.00. 50; 57; 165/160; 125; 18; 4; M16; 100; 3; 22; 59; 2.61. 65; 73; 185/180; 145; 18; 4; M16; 120; 3; 24; 75; 3.45. 80; 89; 200/195; 160; 18; 8; M16; 135; 3; 24; 91; 3.71. 100; 108; 220/215; 180; 18; 8; M16; 155; 3; 26; 110; 4.80. 125; 133; 250/245; 210; 18; 8; M16; 185; 3; 28; 135; 6.47. 150; 159; 285/280; 240; 23; 8; M20; 210; 3; 28; 161; 7.92. 175; 194; 310; 270; 23; 8; M20; 240; 3; 28; 196; 8.81. 200; 219; 340/335; 295; 23; 12; M20; 265; 3; 30; 222; 10.10. 225; 245; 365; 325; 23; 12; M20; 295; 3; 30; 248; 11.70. 250; 273; 405; 355; 26/25; 12; M24/M22; 320; 3; 32; 276; 15.70. 300; 325; 160; 410; 26/25; 12; M24/M22; 375; 4; 32; 328; 18.10. 350; , 377; 520; 470; 26/25; 16; M24/M22; 435; 4; 34; 380; 23.30. 400; 426; 580; 525; 30; 16; M27; 485; 4; 38; 430; 31.00. 450; 480; 640; 585; 30; 20; M27; 545; 4; 42; 484; 40.20. 500; 530; 715/705; 650; 34; 20; M30; 608; 4; 48; 534; 55.70. 600; 630; 840; 770; 36/41; 20; M33/M36; 718; 5; 50; 634; 80.80. 700; 720; 910; 840; 36/41; 24; M33/M36; 788; 5; 50; 724; 106.2. 800; 820; 1025/1020; 950; 39/41; 24; M36; 898; 5; 52; 824; 130.5. 900; 920; 1125/1120; 1050; 39/41; 28; M36; 998; 5; 44; 924; 91参考. 1000; 1020; 1255; 1170; 42/48; 28; M39/M42; 1110; 5; 46; 1024; 127参考. 1100; 1120; 1370; 1280; 42; 28; M39; 1222; 5; 50; 1124; 160参考. 1200; 1220; 1485; 1390; 48/54; 32; M45/M48; 1325; 5; 52; 1224; 186参考. 凸面平焊钢制管法兰 PN 2.5MPa(25bar) MM 公称 通径 DN; 管子 外径 A; 连接尺寸; 密封尺寸; 法兰 厚度 C; 法兰 内径 B; 法兰 理论 重量 kg. 法兰管径 D 系列1/系列2; 螺栓孔中 心圆直径 K; 螺栓孔直径 L 系列1/系列2; 螺栓、螺柱; d; f. 数量 n; 螺纹Th. 系列1/系列2. 10; 14; 90; 60; 14; 4; M12; 40; 2; 16; 15; 0.64. 15; 18; 95; 65; 14; 4; M12; 45; 2; 16; 19; 0.80. 20; 25; 105; 75; 14; 4; M12; 55; 2; 18; 26; 0.99. 25; 32; 115; 85; 14; 4; M12; 65; 2; 18; 33; 1.18. 32; 38; 140/135; 100; 18; 4; M16; 78; 2; 20; 39; 1.96. 40; 45; 150/145; 110; 18; 4; M16; 85; 3; 22; 46; 2.60. 50; 57; 165/160; 125; 18; 4; M16; 100; 3; 24; 59; 2.71. 65; 73; 185/180; 145; 18; 8; M16; 120; 3; 24; 75; 3.22. 80; 89; 200/195; 160; 18; 8; M16; 135; 3; 26; 91; 4.06. 100; 108; 235/230; 190; 23; 8; M20; 160; 3; 28; 110; 6.00. 125; 133; 270; 220; 26/25; 8; M24/M22; 188; 3; 30; 135; 8.26. 150; 159; 300; 250; 26/25; 8; M24/M22; 218; 3; 30; 161; 10.40. 175; 194; 330; 280; 26/25; 12; M24/M22; 248; 3; 32; 196; 11.90. 200; 219; 360; 310; 26/25; 12; M24/M22; 278; 3; 32; 222; 14.50. 225; 245; 395; 340; 30; 12; M27; 302; 3; 34; 248; 17.00. 250; 273; 425; 370; 30; 12; M27; 332; 3; 34; 276; 18.90. 300; 325; 485; 430; 30; 16; M27; 390; 4; 36; 328; 26.80. 350; 377; 555/550; 490; 40; 16; M30; 448; 4; 42; 380; 34.35. 400; 426; 620/610; 550; 36/34; 16; M33/M30; 505; 4; 44; 430; 44.90. 450; 480; 670/660; 600; 36/34; 20; M33/M30; 555; 4; 48; 484; 51.92. 500; 530; 730; 660; 36/34; 20; M33/M36; 610; 4; 52; 534; 67.30. 600; 630; 845/840; 770; 41; 20; M36; 718; 5; 56; 634; 95.20. 700; 720; 960/955; 875; 42/48; 24; M39/M42; 815; 5; 60; 724; 116.0. 800; 820; 1085/1070; 990; 48; 24; M45/M42; 930; 5; 64; 824; 150.2. 900; 920; 1185/1180; 1090; 48/54; 28; M45/M48; 1025; 5; 58; 924; 160参考. 1000; 1020; 1320/1305; 1210; 55/58; 28; M52; 1140; 5; 62; 1024; 210参考. 1100; 1124; 1425; 1315; 55; 28; M52; 1245; 5; 66; 1124; 260参考. 1200; 1220; 1530/1525; 1420; 55/58; 32; M52; 1350; 5; 70; 1224; 300参考..

凹凸面对焊钢制管法兰 PN 4.0MPa(40bar) MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 |  |  |  |  | 密封尺寸 |  |  |  |  | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 劲 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论 重量kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径D 系列1/系列2 | 螺栓 孔中 心圆 直径K | 螺栓孔 直径L 系列1/ 系列2 | 螺栓、螺柱 |  | d | X 系列1 / 系列2 | Y 系列1 / 系列2 | f | f1 f2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 34 | 35 | 2 | 4 | 16 | 35 | 8 | 26 | 4 | 0.77 | 0.67 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 35 | 12 | 30 | 5 | 0.87 | 0.77 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 36 | 18 | 38 | 5 | 1.09 | 0.97 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 38 | 25 | 45 | 5 | 1.31 | 1.18 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 18 | 45 | 31 | 56 | 5 | 2.17 | 1.98 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 18 | , 48 | 38 | 64 | 5 | 2.51 | 2.14 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | 48 | 76 | 5 | 3.34 | 2.92 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 22 | 52 | 66 | 96 | 6 | 4.34 | 3.85 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 24 | 58 | 78 | 112 | 6 | 5.52 | 5.03 |
| 100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 26 | 68 | 96 | 138 | 6 | 8.39 | 7.71 |
| 125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 68 | 120 | 160 | 8 | 11.06 | 10.27 |
| 150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 72 | 145 | 186 | 8 | 14.16 | 13.30 |
| 175 | 194 | 330 | 280 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 248 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 36 | 88 | 177 | 226 | 10 | 21.80 | 20.97 |
| 200 | 219 | 360 | 310 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 278 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 88 | 200 | 250 | 10 | 25.56 | 24.72 |
| 225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | M27 | 302 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 40 | 98 | 226 | 280 | 10 | 32.48 | 31.60 |
| 250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 332 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 102 | 252 | 310 | 10 | 39.87 | 39.00 |
| 300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 390 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 116 | 301 | 368 | 12 | 55.97 | 53.21 |
| 350 | 377 | 555/550 | 490 | 34 | 16 | M30 | 448 | 421 | 422 | 4 | 5 | 52 | 120 | 351 | 418 | 12 | 75.30 | 72.29 |
| 400 | 426 | 620/610 | 550 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 505 | 473 | 474 | 4 | 5 | 58 | 142 | 398 | 480 | 12 | 112.02 | 108.44 |
| 450 | 480 | 670/660 | 600 | 36/34 | 20 | M33/M30 | 555 | 523 | 524 | 4 | 5 | 60 | 146 | 448 | 530 | 14 | 112.82 | 109.70 |
| 500 | 530 | 730 | 660 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 610 | 575 | 576 | 4 | 5 | 62 | 156 | 495 | 580 | 15 | 142.70 | 138.60 |
| 600 | 630 | 890 | 795 | 48/54 | 20 | M45/M48 | 730 | 675/677 | 676/678 | 5 | 6 | 62 | 176 | 595 | 700 | 20 | 167 | 160 |
| 700 | 720 | 995 | 900 | 48/54 | 24 | M45/M48 | 825 | 777/767 | 778/768 | 5 | 6 | 68 | 200 | 680 | 780 | 20 | 275 | 265 |
| 800 | 820 | 140/1135 | 1030 | 58 | 24 | M52 | 960 | 882\875 | 883/876 | 5 | 6 | 76 | 220 | 780 | 910 | 22 | 410 | 400 |

凹凸面对焊钢制管法兰 PN 6.4MPa(64bar)  MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 |  |  |  |  | 密封尺寸 |  |  |  |  | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 劲 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论 重量kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰 管径D 系列1 /系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径L 系列1/ 系列2 | 螺栓、螺柱 |  | d | X 系列1 / 系列2 | Y 系列1 / 系列2 | f | f1 f2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th 系列1/ 系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 48 | 8 | 34 | 4 | 1.12 | 1.02 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 18 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.25 | 1.14 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 20, | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.12 | 1.95 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 22 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.64 | 2.46 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.50 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 24 | 68 | 37 | 74 | 5 | 4.35 | 3.91 |
| 50 | 57 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 87 | 88 | 3 | 4 | 26 | 70 | 47 | 86 | 5 | 5.29 | 4.80 |
| 65 | 73 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 109 | 110 | 3 | 4 | 28 | 75 | 64 | 106 | 6 | 7.00 | 6.43 |
| 80 | 89 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 120 | 121 | 3 | 4 | 30 | 75 | 77 | 120 | 6 | 8.07 | 7.50 |
| 100 | 108 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 80 | 94 | 140 | 6 | 11.51 | 10.80 |
| 125 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 98 | 118 | 172 | 8 | 18.02 | 17.09 |
| 150 | 159 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 108 | 142 | 206 | 8 | 26.45 | 25.29 |
| 175 | 194 | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 42 | 110 | 174 | 232 | 10 | 30.63 | 29.61 |
| 200 | 219 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 116 | 198 | 264 | 10 | 39.68 | 38.51 |
| 225 | 245 | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 46 | 120 | 222 | 290 | 10 | 43.34 | 42.32 |
| 250 | 273 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 122 | 246 | 316 | 10 | 53.64 | 52.47 |
| 300 | 325 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 136 | 294 | 370 | 12 | 73.10 | 69.97 |
| 350 | 377 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 421 | 422 | 4 | 5 | 60 | 154 | 342 | 430 | 12 | 103.50 | 108.44 |
| 400 | 426 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 473 | 474 | 4 | 5 | 66 | 170 | 386 | 484 | 12 | 143.30 | 138.90 |
| 450 | 480 | 715 | 630 | 48 | 20 | M42 | 570 | 523 | 524 | 4 | 5 | 70 | 186 | 440 | 540 | 15 | 160 | 155 |
| 500 | 530 | 800 | 705 | 48/54 | 20 | M45 | 640 | 575 | 576 | 4 | 5 | 70 | 200 | 485 | 595 | 18 | 215 | 210 |
| 600 | 630 | 930 | 820 | 58 | 20 | M52 | 750 | 675/677 | 676/678 | 5 | 6 | 76 | 220 | 585 | 710 | 18 | 320 | 310 |

凹凸面对焊钢制管法兰 PN 10.0MPa(100bar) MM

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 |  |  |  |  | 密封尺寸 |  |  |  |  | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 劲 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论 重量kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰管径 D 系列1 /系列2 | 螺栓孔 中心圆 直径 K | 螺栓孔 直径L 系列1 /系列2 | 螺栓、螺柱 |  | d | X 系列1 / 系列2 | Y 系列1 / 系列2 | f | f1 f2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th 系列1 /系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 45 | 8 | 34 | 4 | 1.12 | 1.01 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 20 | 48 , | 12 | 38 | 5 | 1.37 | 1.26 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 22 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.30 | 2.13 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 24 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.86 | 2.67 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.50 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 26 | 70 | 37 | 76 | 5 | 4.72 | 4.28 |
| 50 | 57 | 195 | 145 | 26/25 | 4 | M24/M22 | 112 | 87 | 88 | 3 | 4 | 28 | 72 | 45 | 86 | 5 | 6.58 | 6.02 |
| 65 | 73 | 220 | 170 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 138 | 109 | 110 | 3 | 4 | 32 | 84 | 62 | 110 | 6 | 9.20 | 8.60 |
| 80 | 89 | 230 | 180 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 148 | 120 | 121 | 3 | 4 | 34 | 90 | 75 | 124 | 6 | 10.61 | 9.97 |
| 100 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 172 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 38 | 100 | 92 | 146 | 6 | 15.54 | 14.70 |
| 125 | 133 | 315/310 | 250 | 34 | 8 | M30 | 210 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 42 | 115 | 112 | 180 | 8 | 25.10 | 24.00 |
| 150 | 159 | 315/350 | 290 | 34 | 12 | M30 | 250 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 46 | 130 | 136 | 214 | 8 | 34.43 | 33.26 |
| 175 | 194 | 385/380 | 320 | 34 | 12 | M30 | 280 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 48 | 135 | 166 | 246 | 10 | 41.60 | 40.47 |
| 200 | 219 | 430 | 360 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 312 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 54 | 145 | 190 | 276 | 10 | 57.14 | 55.80 |
| 225 | 245 | 470 | 400 | 41 | 12 | M36 | 352 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 56 | 165 | 212 | 312 | 10 | 73.30 | 71.90 |
| 250 | 273 | 505/500 | 430 | 41 | 12 | M36 | 382 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 60 | 170 | 236 | 340 | 10 | 89.30 | 87.90 |
| 300 | 325 | 585 | 500 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 442 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 70 | 195 | 284 | 400 | 12 | 107.45 | 130.10 |
| 350 | 377 | 665 | 560 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 498 | 421 | 422 | 4 | 5 | 76 | 210 | 332 | 460 | 12 | 186.00 | 175.20 |
| 400 | 426 | 715 | 620 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 558 | 473 | 474 | 4 | 5 | 80 | 220 | 376 | 510 | 12 | 223.50 | 218.50 |

环连接面对焊钢制管法兰 PN 16.0MPa(160bar)  MM 

机械行业标准JB/T82.4-94

| 公称 通径 DN | 管子 外径 A | 连接尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 劲 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰 管径 D | 螺栓孔 中心圆 直径K | 螺栓孔 直径L | 螺栓、螺柱 |  | d | P | F | E | rmax |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 18 | 110 | 75 | 18 | 4 | M16 | 52 | 35 | 9 | 6.5 | 0.8 | 24 | 50 | 11 | 40 | 4 | 1.77 |
| 20 | 25 | 130 | 90 | 23 | 4 | M20 | 62 | 45 | 9 | 6.5 | 0.8 | 26 | 55 | 18 | 45 | 4 | 2.56 |
| 25 | 32 | 140 | 100 | 23 | 4 | M20 | 72 | 50 | 9 | 6.5 | 0.8 | 28 | 55 | 23 | 52 | 4 | 3.26 |
| 32 | 42 | 165 | 115 | 25 | 4 | M22 | 85 | 65 | 9 | 6.5 | 0.8 | 30 | 60 | 32 | 62 | 5 | 4.84 |
| 40 | 48 | 175 | 125 | 27 | 4 | M24 | 92 | 75 | 9 | 6.5 | 0.8 | 32 | 65 | 37 | 74 | 5 | 5.87 |
| 50 | 60 | 215 | 165 | 25 | 8 | M22 | 132 | 95 | 12 | 8 | 0.8 | 36 | 90 | 48 | 106 | 5 | 10.84 |
| 65 | 73 | 245 | 190 | 30 | 8 | M27 | 152 | 110 | 12 | 8 | 0.8 | 44 | 105 | 62 | 128 | 8 | 16.67 |
| 80 | 89 | 260 | 205 | 30 | 8 | M27 | 168 | 130 | 12 | 8 | 0.8 | 46 | 110 | 70 | 138 | 8 | 19.73 |
| 100 | 114 | 300 | 240 | 34 | 8 | M30 | 200 | 160 | 12 | 8 | 0.8 | 48 | 120 | 90 | 170 | 8 | 28.06 |
| 125 | 146 | 355 | 285 | 41 | 8 | M36 | 238 | 190 | 12 | 8 | 0.8 | 60 | 140 | 118 | 206 | 10 | 46.30 |
| 150 | 168 | 390 | 318 | 41 | 12 | M36 | 270 | 205 | 14 | 10 | 0.8 | 66 | 155 | 136 | 234 | 10 | 60.45 |
| 175 | 194 | 460 | 380 | 48 | 12 | M42 | 325 | 255 | 17 | 11 | 0.8 | 76 | 180 | 158 | 270 | 10 | 96.57 |
| 200 | 219 | 48 | 400 | 48 | 12 | M42 | 345 | 275 | 17 | 11 | 0.8 | 78 | 185 | 178 | 298 | 10 | 109.30 |
| 225 | 245 | 545 | 450 | 54 | 12 | M48 | 390 | 305 | 17 | 11 | 0.8 | 82 | 215 | 200 | 346 | 10 | 156.40 |
| 250 | 273 | 580 | 485 | 54 | 12 | M48 | 425 | 330 | 17 | 11 | 0.8 | 88 | 230 | 224 | 380 | 10 | 191.60 |
| 300 | 325 | 665 | 570 | 54 | 16 | M48 | 510 | 380 | 23 | 14 | 0.8 | 100 | 275 | 268 | 460 | 10 | 300.60 |

C型钢规格表

各行数字含义（以C80×40x20×2.5为例）：
截面高度H=80mm； 
截面宽度B=40mm； 
卷边宽度C=20mm； 
厚度t=2.5mm；

| 规格 | 重量（kg/m） | 规格 | 重量（kg/m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 80×40×20×2.5 | 3.925 | 180×60×20×3 | 8.007 |
| 80×40×20×3 | 4.71 | 180×70×20×2.5 | 7.065 |
| 100×50×20×2.5 | 4.71 | 180×70×20×3 | 8.478 |
| 100×50×20×3 | 5.652 | 200×50×20×2.5 | 6.673 |
| 120×50×20×2.5 | 5.103 | 200×50×20×3 | 8.007 |
| 120×50×20×3 | 6.123 | 200×60×20×2.5 | 7.065 |
| 120×60×20×2.5 | 5.495 | 200×60×20×3 | 8.478 |
| 120×60×20×3 | 6.594 | 200×70×20×2.5 | 7.458 |
| 120×70×20×2.5 | 5.888 | 200×70×20×3 | 8.949 |
| 120×70×20×3 | 7.065 | 220×60×20×2.5 | 7.4567 |
| 140×50×20×2.5 | 5.495 | 220×60×20×3 | 8.949 |
| 140×50×20×3 | 6.594 | 220×70×20×2.5 | 7.85 |
| 160×50×20×2.5 | 5.888 | 220×70×20×3 | 9.42 |
| 160×50×20×3 | 7.065 | 250×75×20×2.5 | 8.634 |
| 160×60×20×2.5 | 6.28 | 250×75×20×3 | 10.362 |
| 160×60×20×3 | 7.536 | 280×80×20×2.5 | 9.42 |
| 160×70×20×2.5 | 6.673 | 280×80×20×3 | 11.304 |
| 160×70×20×3 | 8.007 | 300×80×20×2.5 | 9.813 |
| 180×50×20×2.5 | 6.28 | 300×80×20×3 | 11.775 |
| 180×50×20×3 | 7.536 |  |  |
| 180×60×20×2.5 | 6.673 |  |  |

- 镀锌管规格表

镀锌管规格表如下：

镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。电镀锌成本低，表面不是很光滑，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。

镀锌钢管的重量系数

公称壁厚mm 2.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.0 4.5

系数c 1.064 1.051 1.045 1.040 1.036 1.034 1.032 1.028

钢材力学性能是保证钢材最终使用性能（机械性能）的重要指标，它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中，根据不同的使用要求，规定了拉伸性能（抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率）以及硬度、韧性指标，还有用户要求的高、低温性能等。

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗，为了去除钢管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。